# ОАО «ЦБК « КАМА»

Бумага  газетная пухлая

## Повышенной белизны-ПБ

ТУ  5431-001-57448909-2002

1    Масса бумаги площадью 1м², г                        45,0±2,0

48,8±2,0

50,0+2,0

52,0+2,0

60,0+2,0

2    Толщина, мкм                                                      85-120

3    Пухлость, см³/г                                                 1,61-2,45

4    Разрывная длина, м

в машинном  направлении                                 4000-5000

в среднем по двум направлениям                      2500-3700

5   Абсолютное сопротивление раздиранию

в поперечном направлении, мН, не менее            196

6    Белизна, %

с  ООВ                                                                    75-78

7   Непрозрачность, %,  не менее

с  ООВ                                                                        86

# 8  Сорность, число соринок на 1 м²,

# площадью от 1,5 до 2,0 мм²,  не более                   20

# свыше 2,0 мм²                                                            0

9   Влажность, %                                                      7,0±2,0

Назначение

# Для печатания газет, справочной

# и книжной продукции