# ОАО «ЦБК « КАМА»

Бумага  газетная пухлая

ТУ  5431-001-57448909-2002

Марка  В

1    Масса бумаги площадью 1м², г                        60,0±2,0

2    Толщина, мкм                                                     100-120

3    Пухлость, см³/г                                                 1,61-2,10

4    Разрывная длина, м, не менее

в машинном  направлении                                  5000

в среднем по двум направлениям                       3700

5   Абсолютное сопротивление раздиранию

в поперечном направлении, мН, не менее            196

6    Белизна, %

с  ООВ                                                                    75-78

без ООВ                                                                  60-63

7   Непрозрачность, %,  не менее

с  ООВ                                                                        88

без  ООВ                                                                    90

# 8  Сорность, число соринок на 1 м²,

# площадью от 1,5 до 2,0 мм²,  не более                   20

# свыше 2,0 мм²                                                            0

9   Влажность, %                                                      7,0±2,0

# ОАО  «ЦБК « КАМА»

# Бумага  газетная пухлая

ТУ  5431-001-57448909-2002

Марка  В

1    Масса бумаги площадью 1м², г                        60,0±2,0

2    Толщина, мкм                                                    100-120

3    Пухлость, см³/г                                                 1,61-2,10

4    Разрывная длина, м, не менее

в машинном  направлении                                  5000

в среднем по двум направлениям                       3700

5   Абсолютное сопротивление раздиранию

в поперечном направлении, мН, не менее            196

6    Белизна, %

с  ООВ                                                                    75-78

без ООВ                                                                  60-63

7   Непрозрачность, %,  не менее

с  ООВ                                                                        88

без  ООВ                                                                    90

# 8  Сорность, число соринок на 1 м²,

# площадью от 1,5 до 2,0 мм²,  не более                   20

# свыше 2,0 мм²                                                            0

9   Влажность, %                                                      7,0±2,0