Качественные характеристики газетной бумаги Сыктывкарский ЛПК

| Наименование показателей | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Масса (1 м2), г | 45,0 (+1/-1,5) 48,8 (+1/-1,5) | ГОСТ 13199 ISO 536-76 |
| Плотность (г/см3) | 0,60 | ГОСТ 27015 ISO 534-80 |
| Разрывная длина в машинном направлении (м), не менее | 4500 | ГОСТ 13525.1 ISO 1924/1-83 |
| Гладкость (сек), не менее | 60 | ГОСТ 12795 ISO 5627-84 |
| Сорность (сор/м2 от 0,1 до 0,5 мм2), не более | 70 | ГОСТ 13525.4 |
| Влажность (%) | 7,0-9,0 | ГОСТ 13525.19 ISO 287-85 |
| Белизна (%) | 60-66 | ГОСТ 7680 ISO 2470-73 |
| Стойкость поверхности к выщипыванию (м/с), не менее | 1,4 | ГОСТ 24356 |
| Непрозрачность (%), не менее | 95 | ГОСТ 13525.19 ISO 287 |
| Оттенок (желтизна) | 4,5-5,5 | Color Touch |