| № | Показатели | Марка «О» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масса бумаги площадью 1м2, г | 45 | 48,8 |
| 2 | Плотность, г/см3, не менее | 0,60 | 0,60 |
| 3 | Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее | 3800 | 3800 |
| 4 | Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН, не менее | 210 | 210 |
| 5 | Непрозрачность, %, не менее | 91 | 92 |
| 6 | Белизна, %, не менее | 61 | 63 |
| 7 | Влажность, % | 8±2 | 8±2 |