JSC VOLGA

Technical Specification of Standard Newsprint

Техническая спецификация стандартной газетной бумаги

GOST 6445-74 Grade A

| Parameters | 45 g | 48,8 g |
| --- | --- | --- |
| Substance, g/m2 Масса 1 кв. м, г | 45,0 +1,5/- 2,0 | 48,8 +/- 2,0 |
| Density, g/cm3 Плотность, г/см3 | min 0,59 | min 0,59 |
| Tear resistance in CD,mN Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН | min 210 | min 220 |
| Breaking length, km Разрывная длина в продольном направлении, км | min 3,7 | min 3,8 |
| Smoothness (Bekk),sec. Гладкость по Беку, сек. | min 45 | min 45 |
| Brightness, %, ( R457 С) Белизна, %, (R457 С) | - | - |
| Opacity, % Непрозрачность, % | min 94 | min 95 |
| Dirtiness,number of specks,sq.mm/sq.m Сорность-число соринок на 1 м2 площадью: - от 0,5 до 1,5 мм2 - от 1,5 до 2,0 мм2 - св.2,0 мм2 | . . . - max 8 не допускается |  |
| Moisture content, % Влажность, % | 8,0+/-2,0 |  |
| Tolerance limit of reel diameter, mm Предел допуска по диаметру рулона, мм | +10/-30 |  |
| Tolerance limit of reel width, mm Предел допуска по ширине рулона, мм | +/-2 |  |
| Amount of mill joins Количество склеек | one per 1 reel одна в 1 рулоне |  |

Кузнецов В.А. Белов В.И. Соколов А.И. Соколова Н. М.