JSC VOLGA

Technical Specification of Standard Newsprint

Техническая спецификация стандартной газетной бумаги

PM 5

| Parameters | 42 g | 45 g | 48,8 g |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibre mix Композиция | TMP(ТММ)-36% Pulp (Целлюлоза)-12% SGW (Древмасса) - the rest (остальное) | TMP(ТММ)-36% Pulp (Целлюлоза)-12% SGW (Древмасса) - the rest (остальное) | TMP(ТММ)-36% Pulp (Целлюлоза)-12% SGW (Древмасса) - the rest (остальное) |
| Substance, g/m2 Масса 1 кв. м, г | 42,0 +/-1 | 45,0 +/- 1 | 48,8 +/- 1 |
| Caliper, mm Толщина, мм | max 0,068 | max 0,075 | max 0,08 |
| Density, g/cm3 Плотность, г/см3 | min 0,61 | min 0,61 | min 0,61 |
| Bulk, cm3/g Пухлость, см3/г | max 1,60 | max 1,60 | max 1,60 |
| Moisture content, % Влажность, % | 8,0 +/- 0,5 | 8,0 +/- 0,5 | 8,0 +/- 0,5 |
| Tear resistance in CD,mN Абс. сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН | min 260 | min 270 | min 280 |
| Breaking length, km Разрывная длина в продольном направлении, км | min 4,00 | min 4,00 | min 4,10 |
| Elongation, % Удлинение, % | min 0,9 | min 0,9 | min 0,9 |
| Roughness (Bendtsen), ml/min Шероховатость по Бендтсену, мл/мин | 150 +/- 20 | 150 +/- 20 | 150 +/- 20 |
| Porosity (Bendtsen), ml/min Пористость по Бендтсену, мл/мин | max 300 | max 300 | max 250 |
| Brightness, %, ( R457 С) Белизна, %, (R457 С) | 60 +/- 1 | 60 +/- 1 | 60 +/- 1 |
| Opacity, % Непрозрачность, % | min 92 | min 93 | min 94 |
| Shade a Оттенок а | - 0,35 +/- 0,15 |  |  |
| Shade b Оттенок b | 3,5 +/- 0,5 |  |  |
| Tolerance limit of reel diameter, mm Предел допуска по диаметру рулона, мм | +10/-30 |  |  |
| Tolerance limit of reel width, mm Предел допуска по ширине рулона, мм | +/-1 |  |  |
| Amount of mill joins Количество склеек | one per 10 reels одна в 10 рулонах |  |  |

Кузнецов В.А. Белов В. И. Соколова Н. М.